Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej na która powołuje się projektant w opisie technicznym do projektu.

Odp. Dokumentacja geologiczna została zamieszczona na stronie.

Pytanie nr 2. Proszę o przekazanie SST do poz. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (Rm=5,0Mpa).

Odp. Zamawiający nie posiada SST w powyższym zakresie. Zgodnie z dokumentacją techniczną tj. opisem i przekrojem należy zastosować wzmocnienie słabego podłoża w postaci 20 cm warstwy stabilizacji. Warstwa wzmacniająca słabe podłoże – mieszanka  związana cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 20 cm (Rm=5 MPa). Stabilizację można wbudować z dowozu (z węzła betoniarskiego) lub mieszając na miejscu z zalegającymi piaskami i żwirami po przedstawieniu Inżynierowi recepty na uzyskanie 20 cm warstwy o klasie wytrzymałości C3/4.

Pytanie nr 3. Proszę o przekazanie SST do poz. Drogowe bariery ochronne stalowe, ocynkowane - SP-06, z zabetonowaniem słupków. Proszę sprecyzowanie jakiego materiału Wykonawca ma użyć do wykonania barier ochronnych ponieważ barier SP-06 nie ma na rynku.

Odp. Zamawiający nie posiada SST w powyższym zakresie. W zadaniu należy zastosować bariery energochłonne N2 W2, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 GDDKiA 23.04.2010 r.

Pytanie nr 4. Obecne rozporządzenia zabraniają betonowania słupków przy barierach stalowych, proszę o podania innego rozwiązania wykonania barier stalowych.

Odp. Montaż odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez zabicie słupków w gruncie.